INSTRUCCIONES DE USO DE LOS PAPELES TRANSFER LASER PARA TELAS OSCURAS

<<< PARA EQUIPOS CON FUSOR SECO o FUSOR AL ACEITE >>>

- Conservar el papel en su envase y retirarlo justo antes de imprimirlo.

- Al imprimir:

- Imprimir la imagen al derecho (no en espejo)

- Tipo de papel: “Pesado”, “Heavy” o “Heavyweight”

- Máxima densidad recomendada: 250 dpi

- En modo de resolución común o standard (600x600). Mayores resoluciones pueden provocar exceso de toner.

- Parámetros opcionales: Media Check: Off / Media Type: Laser Opaque / Tray Switch: Off

- Se recomienda imprimir tandas de 5/6 hojas, esperar un minuto, y repetir el proceso. Esto es para no forzar

el equipo evitando de esta forma que se desprenda toner en exceso y contamine el fusor.

- Repasar suavamente un papel absorbente por sobre la imagen impresa para remover eventuales excesos de toner.

- Recortar la imagen a estampar, desechando el área no deseada.

- Despegar la capa protectora del papel transfer (la que tiene las letras verdes en el dorso) y conservar la capa

impresa, manipulándola con mucha delicadeza así no se arruga. Se puede despegar con la uña como si se tratara

de un sticker o bien pellizcando la hoja como para que se quiebre la capa trasera y luego desprenderla fácilmente.

- Posicionar el transfer sobre la prenda, con la imagen impresa mirando hacia arriba.

- Colocar el papel teflonado sobre el papel transfer BLORMAST.

- Estampar durante aproximadamente 20 segundos con presión media/alta a 175°/180°.Luego de estampar, retirar

cuidadosamente el papel teflonado.

Recomendaciones de lavado y planchado: no efectuar el primer lavado antes de las 48hs una vez realizado el estampado. El primer lavado debe ser realizado de manera independiente ycon la prenda doblada al inverso. Siempre con agua fría. Nunca usar blanqueadores. Se recomiendadejar la prenda secándose en la sombra, con el fin de preservar los colores. Nunca planchar porencima del estampado (hacerlo con la prenda doblada al inverso).

info@papeltransfer.com.ar \*\*\* www.PAPELTRANSFER.com.ar

Facebook: /Papel.Transfer.Blormast

Celular & WhatsApp: 152.339.3766